## Slide 1
БУМАГА СПЕЦИАЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ С ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
cпециальный полимерный материал на основе полипропилена с элементами защиты и функцией саморазрушения является разработкой двух предприятий — РУП «Минская печатная фабрика» и ЗАО «ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

## Slide 2
СОСТАВ МАТЕРИАЛА
Полипропилен + Неорганические наполнители
Описание продукции
Специальный многослойный полимерный материал с элементами защиты на основе полипропилена и функцией саморазрушения готовой самоклеящейся этикетки, нанесенной на поверхность, при попытке ее отделить.
Методом двухосновного растяжения создаются бесчисленные микропустоты, которые создают непрозрачность и белизну за счет рассеянного отражения света.
Совместим со всеми технологиями печати
Наличие функции саморазрушения
Устойчив к воде, жиру, маслу, водным растворам спиртов
Пригоден для горячего тиснения
Совместим со всеми традиционными клеевыми покрытиями
Устойчив к УФ-излучению

## Slide 3
Структура материала

## Slide 4
Защитные элементы

## Slide 5
Толщина 90 мкм
Применяется при производстве контрольных знаков и акцизных марок на самоклеящейся основе с элементами защиты и с функцией саморазрушения готовой самоклеящейся этикетки
Толщина 70 мкм
Применяется при производстве стикеров с Data-Matrix кодом с элементами защиты и с функцией саморазрушения готовой самоклеящейся этикетки для сложных поверхностей или при малой площади контакта с оклеиваемой поверхностью. Подходит для категории товаров «Молочная продукция», «Легкая промышленность» и «Обувь»

## Slide 6
Наличие большого количества микропустот обеспечивает легкое разрушение специального полимерного материала.
Функция саморазрушения
Многослойный продукт
Разрушение обеспечивается базовым слоем
Поверхностный слой делает многослойный материал похожим на бумагу

## Slide 7
Процесс разрушения
Примеры разрушения

## Slide 8
Возможности данной технологии
Дополнительные микропустоты придают материалу улучшенные свойства:
повышенную белизну;
повышенную отражающую поверхность;
гигроскопичность.
Примеры использования